Применяемые клеевые системы и их характеристики

Для решения  задач по изготовлению различных видов продукции из клееного бруса мы используем  клеевые системы производителя "Dynea" от официального дилера компании Concept Smart.

Госты и гигиенические сертификаты на продукцию можно посмотреть на сайте нашего партнера компании  Concept Smart (http://concept-smart.com/gost.html)

| Класс | ЭПИ (Эмульсионный полимер-изоцианат) |  |
| --- | --- | --- |
| Название | PREFERE 6150 | PREFERE 6151 |
| Хим. описание | Эмульсионный полимер-изоцианатный клей (ЭПИ-клей) | Эмульсионный полимер-изоцианатный клей (конструкционный ЭПИ-клей) |
| Физ. описание | Молочно-белая жидкость |  |
| Вязкость (мПа с) | 5000 | 6500 |
| Влажность склеиваемой древесины | 6 - 18% | 6 - 18% |
| Оптимальная температура воздуха при работе | от 10°С | Позволяет проводить склеивание даже при температуре древесины и клея +5°С (с увеличенным временем прессования) |
| Оптимальная температура древесины | от 15°С |  |
| Максимальное время открытой сборки | 7 мин. | 7 мин |
| Максимальное время закрытой сборки | 20 мин. |  |
| Время прессования | 25 - 30 мин. (в зависимости от t, влажности, плотности древесины). Последующая механическая обработка возможна спустя 2 часа после прессования при t 20°С. Полная прочность и влагостойкость достигается спустя 24 часа после прессования | 25 - 30 мин. (в зависимости от t, влажности, плотности древесины). Последующая механическая обработка возможна спустя 1 час после прессования при t 20°С. Полная прочность и влагостойкость достигается спустя 12 часов после прессования |
| Давление пресса | 0.6 – 0.8 N/мм2 (6 – 8 кг/см2) для мягких пород, и 0.8 – 1.0 N/мм2 (8 – 10 кг/см2) для твёрдых |  |
| Срок годности | 12 мес. (при t 10-25°С) | 12 мес. (при t 5-35°С) |
| Название соответствующего отвердителя | PREFERE 6650 | PREFERE 6651 |
| Расход клеевой смеси | 250-300 г/м2 | 250-400 г/м2 |
| Класс | D4++ (D5) | EN 301/302 |
| Область применения | Используется для склеивания дерева с деревом и дерева с алюминием. Особенно хорошие результаты достигаются при склеивании “трудной” древесины – дуб, бук, лиственница | Используется для склеивания дерева с деревом и дерева с алюминием, в производстве несущих конструкционных балок из клееной древесины. Особенно хорошие результаты достигаются при склеивании “трудной” древесины – дуб, бук, лиственница |
| Тип упаковки | Пластиковый контейнер, 1200 кг | Пластиковый контейнер, 1200 кг |