Технические условия (отдельная страница)

Вся выпускаемая заводом продукция соответствует ТУ 5366-045-2008

Настоящие технические условия распространяются на конструкции из клееной древесины, изготовляемые на предприятиях группы компаний «Транслес» и используемые в гражданском и другом строительстве.

В ТУ содержатся требования к готовой продукции и требования к заводскому контролю на отдельных операциях технологического процесса.

Данные технические условия могут использоваться при подтверждении соответствия продукции, поставляемой на внутренний рынок, требованиям безопасности.

ТУ разработаны в развитие положений ГОСТ 20850-84.

Технические требования

Деревянные клееные конструкции должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам, согласованным с Заказчиком (при серийном изготовлении конструкций согласование с Заказчиком не требуется).

Для изготовления конструкций должны применяться пиломатериалы из сосны и ели по ГОСТ 8486-86.Допускается применение других пород (например, лиственница), если специфика их применения пояснена в дополнительном нормативном документе.

Основные параметры и размеры:

Брус клееный изготавливается  по требованиям настоящих технических условий и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Номинальные размеры бруса  140х160 , 140х200, 140х225,140х240,180х160,180х200 , 180х225,180х240,225х225,225х260/265

Предельные отклонения должны соответствовать значениям,  указанным  в табл. 1 или указываются в рабочих чертежах на конкретные конструкции.

Таблица 1

| Параметр | Величина | Ед. изм. | Предельное отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота бруса , h | 140,180,225,265 | мм | +/- 0,5 |
| Ширина бруса , b | 160,200,225,240 | мм | +/- 0,5 |

Влажность бруса при  его изготовлении и приемке должна быть в пределах 10- 2 %. Разница по влажности между склеиваемыми ламелями не должна превышать 2%.

Толщина склеиваемых ламелей в брусе должна быть в пределах 20-50 мм(ГОСТ 20850-84). При большей толщине необходимы компенсационные прорези шириной 1,5-2,0 мм глубиной ½-1/3 толщины слоя, с расстоянием между ними 40 мм, но не менее 10-15 мм от края в смежных слоях прорези должны быть смещены на толщину слоя. Ламели могут быть как цельными, так и склеенными по длине на микрошип. Допускаются внутренние слои, не склеенные по длине, если длина каждого элемента не менее 2 000 мм, стыки в соседних слоях смещены на 40 мм и более, а зазор между кромками не превышает 1,5 мм, количество слоев при этом не менее 4-х.

Поверхности слоев перед склеивание по пласти должны быть профрезерованы. Шероховатость поверхности древесины Rm рассчитывается по ГОСТ 7016-82*, должна быть не более 200 мкм или соответствовать качеству обработки эталонного образца, утверждаемого в установленном порядке.

Ламели бруса склеиваются на гладкую фугу. Допустимое отклонение по толщине ламели не более 0,1 мм.

Допускаются клеевые швы толщиной до 1мм,если их длина не превышает 100 мм, а расстояние между ними не менее их десятикратной длины (ГОСТ 20850 п.1.11).Непроклееные участки не допускаются.

Отклонения размеров и формы слоев перед их склеивание по пласти не должны превышать значений, представленных в таблице Таблица 2

| Отклонения размеров и формы слоя | Нормы ограничения |
| --- | --- |
| Продольная покоробленность: |  |
| -по пласти | Не допускается стрелой прогиба на длине 3 м более 20 мм |
| -по кромке | Не допускается более значения величины припуска на механическую обработку конструкции по ширине |
| -крыловатость | Допускается с отклонением поверхности слоя от плоскости на длине 3 м не более 8 мм |
| -поперечная покоробленность | Не допускается со стрелой прогиба более 2% ширины слоя |

Нанесение клея одностороннее с предварительным приготовлением клея или способом раздельного нанесения компонентов клеевой смеси на склеиваемые поверхности.

Рабочая жизнеспособность клея устанавливается поставщиком для конкретной марки клея с учетом времени сборки и запрессовки пакетов.

Сращивание ламелей по длине на мини-шип допускается для  лицевой ламели сорта А и В длиной от 700 мм (по согласованию с заказчиком); для внутренней ламели минимальная длина заготовки на сращивание 200 мм. Длина шипа 11,8 мм.

Склеивание ламелей производится при температуре в производственном помещении от 15ºС до 24ºС и относительной влажности воздуха 35-65%.

Распил заготовок ламелей допускается смешанный. При сращивании лицевых ламелей необходимо соблюдать подбор заготовок с одинаковым расположением годовых колец и по текстуре.

Прочность зубчатых клеевых соединений на изгиб при нагружении кромки (ГОС 19414-79) не ниже 33 МПа, минимальное значение 24 МПа.

Прочность клеевых соединений при послойном скалывании не менее 6,0 МПа при влажности древесины 12%.

Угловые соединения (чаши) заводского изготовления и соединения брусьев по длине выполняются согласно проектной документации на сооружение.

Готовая продукция должна удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

| № | параметр | Ед. изм. | Значение | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шероховатость боковых поверхностей бруса | мкм | 320 | ГОСТ 15612 |
| 2 | Отклонения поверхностей элементов: -от прямолинейности; -от плоскостности; - от перпендикулярности | мм на 1 п.м. | 1 1 1 | ГОСТ 3749 |
| 3 | Прочность зубчатых клеевых соединений слоев | МПа | 27min (37 среднее) | ГОСТ 3749 |
| 4 | Прочность клеевых соединений слоев по пласти: - при послойном скалывании; - после кипячения в течение 3 часов | МПа МПа | 6min (8ср.) 3,2min | ГОСТ 25884 ГОСТ 17005 |
| 5 | Стойкость клеевых соединений при расслаивании | % | Не более 5 | ГОСТ 27812 |

Огнебиозащитная обработка бруса, применяемого в малоэтажном строительстве (до 3-х этажей) пожарными нормами  не требуется. По требованию заказчика огнебиозащитную обработку бруса следует проводить составами, обеспечивающими группу горючести не ниже Г2 по ГОСТ 30244 и группу воспламеняемости не ниже В2 по ГОС 30402 по техпроцессам, утвержденным в установленном на предприятии порядке.

Требования к материалам

Для изготовления клееного бруса  применяются хвойные пиломатериалы (сосна, ель, лиственница) по ГОСТ8486-86 и с размерами по ГОСТ24454-80. Допускается применение пиломатериалов других пород по отдельным дополнительным  техническим условиям, учитывающим специфику изготовления и эксплуатации сооружений.

По качеству наружных слоев брус делится на три сорта -  А, В, С. Пороки древесины и дефекты обработки по сортам указаны в табл. 4. Качество древесины внутренних слоев может быть на 1-2 сорта ниже.

Таблица 4

| № п/п | Пороки | Сорт А | Сорт В | Сорт С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сучки здоровые светлые сросшиеся | 3-4 штуки размером не более 35 мм на 1 пог. м | Размером до 35 мм - без ограничений, размером до 50 мм - 25 % от общего количества | Без ограничений по размерам и количеству |
| 2 | Сучки здоровые темные сросшиеся | Не допускаются | Размером до 35 мм - без ограничений, размером до 50 мм - 4 шт. на 2 пог. м | Размером 1/2 ширины детали до 1 шт. на 2 п/м, менее 1/2 ширины - без ограничений |
| 3 | Сучки темные частично сросшиеся или поврежденные | Не допускаются | Допускаются здоровые темные и частично сросшиеся размером 1/3 ширины, по 1 шт. на детали, менее 1/3 без ограничений ширины | Здоровые темные и частично сросшиеся размером 1/2 ширины, по 1 шт. на детали, менее 1/2 ширины - без ограничений |
| 4 | Сучки выпавшие, выпадающие, несросшиеся | Не допускаются | Не допускаются | Не допускается, но допускается их заделка на клею не более 1/3 ширины детали |
| 5 | Трещины | Допускаются микротрещины с раскрытием до 0,5 мм и длиной до 500 мм | Допускаются микротрещины с раскрытием до 1 мм и длиной до 100 мм | Трещины допускаются с раскрытием до 1,5 мм не сквозные без ограничений |
| 6 | Трещины торцевые | Не допускаются | Не допускаются | Трещины допускаются с раскрытием до 1,5 мм глубиной до 1/2 толщины детали длиной до 1/2 длины элемента сращивания |
| 7 | Кармашки смоляные несквозные | Небольшие смоляные кармашки 1-2 шт. на 1 пог. м. размером до 1,5 мм шириной и до 30 мм | Кармашки смоляные допускаются размером не более 3мм х 50 мм 1 шт. на 1 пог. м | Кармашки смоляные до 8 мм шириной 1 шт. на 1 пог. м, шириной до 3 мм - без ограничений |
| 8 | Кармашки смоляные сквозные | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются |
| 9 | Сердцевина | Сердцевина допускается на нелицевой стороне длиной до 1/2 длины изделия, без выхода на грани и боковые кромки | Сердцевина допускается на нелицевой стороне без ограничений, на лицевой стороне не более 1/5 длины детали | Сердцевина допускается без ограничений |
| 10 | Синева и др. грибные окраски | Не допускается на лицевой стороне | Допускается небольшая синева легких тонов на нелицевой пласти по согласованию с заказчиком. | Синева допускается без выхода на лицевую пласть. |
| 11 | Гниль, загнившие сучки, червоточина | Не допускается | Не допускается | Допускается участки до 10% площади пласти и не доходящие 20 мм до кромки ламели |
| 12 | Обзол тупой | Не допускается | Не допускается, кроме случаев, согласованных с заказчиком | Обзол допускается на нелицевой стороне, отдельными фрагментами, зачищенный от коры, шириной до 8 мм. |
| 13 | Пропуски при продольном фрезеровании пласти и кромки ламели | Не допускаются | Не допускаются | На нелицевой стороне не более 1/6 длины. Зачищены. |
| 14 | Механические повреждения | Не допускаются, кроме мелких сколов глубиной до 1 мм в месте шипового соединения, на нелицевой стороне не более 2 шт. на все изделие | Допускаются небольшие сколы глубиной до 2 мм в местах шиповых соединений на нелицевой стороне | Механические повреждения глубиной до 3 мм - 3 шт. на нелицевой стороне ламели |

Для склеивания конструкций могут применяться клеи, соотвествующие СНиП П-25-80

двухкомпонентный клей PREFERE 6150,6151-санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.06.225.п.13856.06.4 от 23.06.04;

отвердители для клеев PREFERE 6650,6651 - санитарно-эпидемиологическое заключение №77.СЕ.03.224.П.0005420,04.05 от 12.04.2005 г.

поливинилацетатная дисперсия HW-1 -  санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.220.П.25627.11.4. от 16.11.04)

Поставщик клеев должен предоставлять гарантии обеспечения прочности и стойкости клеевых соединений для данного типа конструкций.

Для защитной обработки конструкций могут быть использованы составы, оговоренные в договорах на поставку (огнебиозащитный состав для обработки деревянных клееных конструкций жилых домов «КСД» ТУ 2389-006-17483468-94 - санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.238.П.075453.10.07 от 02.10.2007г.

Требования безопасности и охраны окружающей среды.

Применяемые для изготовления бруса клеи разрешены к применению органами государственного санитарного надзора и имеют гигиенические заключения.

При изготовлении, транспортировке и погрузо-разгрузочных работах соблюдаются требования настоящих ТУ и СНиП 2001.

При производстве бруса обеспечивается  выполнение требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Утилизация бруса является безотходной и не приносит вреда окружающей среде.

При оценке экологической безопасности бруса следует учитывать положения СТО БДП-3-94.

- Правила приемки

Готовая продукция должна быть принята техническим контролем предприятия - изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий, а также требованиям, определенным в договоре на изготовление (поставку) изделий. Продукция принимается партиями. Партией считают количество бруса одного сечения, оформленное одним документом о качестве. Объем партии устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Приемку бруса осуществляют по показателям, приведенным в п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. Эти показатели являются приемосдаточными. Контроль осуществляют в следующем порядке:

- из поставляемой партии бруса отбирают выборку методом случайного отбора по ГОСТ 18321;

- проверяют каждый брус в выборках на соответствие требованиям настоящих технических условий;

- партию принимают, если число дефектных брусьев в выборке не превышает 5 %.

При приемке следует проводить:

- визуальный осмотр;

- инструментальный обмер;

- оценку качества механической и защитной обработки;

- учет данных пооперационного контроля и результатов контрольных испытаний.

Документ о качестве (ярлык/паспорт) должен содержать следующие сведения:

- наименование и адрес предприятия - изготовителя;

- наименование и марку бруса; - сорт;- дату изготовления;

- шифр рабочих чертежей или номер технических условий.

Документ о качестве должен иметь знак (штамп), подтверждающий приемку партии бруса

техническим контролем предприятия – изготовителя

Методы контроля

Размеры бруса измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427, металлической рулеткой по ГОСТ 7502, штангенциркулем по ГОСТ 116 или специальными калибрами-шаблонами.

Отклонения от перпендикулярности сторон измеряют угольниками по ГОСТ 3749 и набором щупов для определения максимальной величины зазора.

Для материалов (древесины) и компонентов клеев и защитных составов, используемых в производстве, необходимо осуществлять входной контроль их качества с оценкой соответствия их показателей и методики их определения требованиям соответствующих нормативных или технических документов.

Качество древесины, комплектность партий, качество маркировки и упаковки оценивают визуально. Пороки древесины определяют и измеряют по ГОСТ 2140*

.

Влажность древесины слоев определяют по ГОСТ 16588.

Шероховатость поверхностей определяют по ГОСТ 15612* или образцовым (эталонным) образцам.

Прочность клеевых соединений на послойное скалывание определяют по ГОСТ 25884; прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе - по ГОСТ 15613.4. Расслаивание клеевых соединений оценивают при испытании по ГОСТ 27812.

Группу водостойкости клеев определяют по ГОСТ 17005.

Результаты контроля заносят в журналы контрольных испытаний. Журналы хранятся в архиве предприятия-изготовителя.

Влажность древесины контролируют с помощью электровлагомера по ГОСТ 16588-79  (или аналога зарубежной фирмы) не менее чем в 3-х местах по длине деталей, до их защитной обработки.

Для контроля прочности клеевых соединений отбираются образцы согласно табл. 5.

Таблица 5.

| Изгиб зубчатых соединений | Послойное скалывание | Расслаивание | Скалывание вдоль волокон |
| --- | --- | --- | --- |
| Не менее 5 клеевых соединений в смену | Не менее 5 клеевых швов от каждого элемента | Не менее 5 клеевых швов от каждого элемента | Не менее 5 клеевых швов от каждого элемента |

Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение

На каждом брусе, прошедшем приемку и поставляемом Заказчику, должны быть нанесены несмываемой краской при помощи трафарета или штампа следующие маркировочные знаки:

- товарный знак (наименование предприятия - изготовителя);

- марка и номер конструкции по спецификации индустриальной части проекта.

Брус следует хранить рассортированным по типам и размерам, уложенным таким образом, чтобы исключить провисание и другие деформации.

При транспортировке и хранении брус должен быть защищен от увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

Брус должен отгружаться Заказчику упакованным в полиэтиленовую пленку с 6-ти сторон или в закрытом транспорте.

| ГОСТ 166 | Штангенциркули. Технические условия. |
| --- | --- |
| ГОСТ 427 | Линейки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 2140 | Пороки древесины. Классификация. Термины и определения, способы измерения. |
| ГОСТ 7016 | Изделия из древесины, древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности. |
| ГОСТ 7502 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия. |
| ГОСТ 8486 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| ГОСТ 15612 | Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности. |
| ГОСТ 15613.4 | Древесина клееная. Метод определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе. |
| ГОСТ 16588 | Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности. |
| ГОСТ 17005 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения водостойкости клеевых соединений. |
| ГОСТ 19414 | Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям. |
| ГОСТ 20850 | Конструкции деревянные клееные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25884 | Конструкции деревянные клееные. Метод определения прочности клеевых соединений на послойное скалывание. |
| ГОСТ 27812 | Древесина клееная массивная. Метод испытания клеевых соединений на расслаивание. |
| ГОСТ 30244 | Материалы строительные. Методы испытания на горючесть. |
| ГОСТ 30402 | Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость. |
| ГОСТ 6782.1 | Пиломатериалы из древесины хвойных пород. Величина усушки. |
| ГОСТ 7307 | Детали из древесины и древесных материалов. Припуски на механическую обработку. |
| Сан ПИН 47-88 | Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| СТО БДП-3-94 | Здания малоэтажные жилые. Общие требования обеспечения экологической безопасности. |
| ГОСТ 18321 | Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции. |

Укладку бруса в транспортные средства следует производить правильными устойчивыми рядами с надежным закреплением, предохраняющим от смещения и ударов во время перевозки.

Подъем, погрузку и разгрузку бруса следует производить краном с применением специальных захватных устройств или  гибких ремней.

Сбрасывание бруса при погрузке, транспортировке и погрузке запрещается.

К комплекту деталей из стенового клееного бруса  следует прилагать:

- технический паспорт на ДКК

- отгрузочную спецификацию;

- краткие указания по транспортированию и хранению;

Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель должно гарантировать соответствие готовой продукции требованиям настоящих технических условий.

Гарантийный срок службы бруса  6 лет.

- Список документов

- В настоящих технических условиях приведены ссылки на нормативные документы:

Лист регистрации изменений

| Дата | № извещения | Содержание | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

#N871001210 1 #JEA0308000300020001002100C4EEEAF3ECE5EDF2FB20E4EBFF20F2EEECEEE220F1F2F0EEE8F2E5EBFCF1F2E2E0050003000100000005000004C567EA33040004002604520279E924820000005CE894C14307C40C1026A49553174F9E42F6410E10CFE0A16357CEC43D70EDD0FDA729C8C001C2D9BB72F0C0C94327AE1DB8FF61A06B47CF1D3C76E0EC7B88316FDC26E166EE1026C6AD03276E5DF936CAAF10A60E9DB7A48E68F24CB6312F1E881231503403774EBC522907829C3B75F38769270F5C0A9E559C91F3A60E1C102568A010868E3CAE0610EEE4B7700305F13EC08178077F9C7FF2B749E1F305A72DD8BCC47D13F0515DF89C418182123550AAEE29C4E14397BE0F78E3B38D41010810204080BC41460E14CAD378B75ED16B5D6511731C62E5D2AF276E9EBF7CE8D2BD68578E3CA683147BB6AACC7C8EB503770F1D3BF72FF04BD1774D52B14A00B7FE41B605BA7F3A157BBB706AD4D5ACCCA4DCB5275A8A5CC3265B13C68EE4321EC469EDF48579E52B100772CA0BD047535E7AE05E4A5C5CF912F207A14301173669E6D00159B64E07559C520767EFE6855B874E9D7BE9B2572E1F3502BAF23A9C265E063970EAECA143EF2564B2BAF98988E8D09DD7BC52FFCBCB0946DC55CC64552266445C21FE83F8982AE382C9A644BEA89EF66C0D0339771A77EDEDBC931FA60EBC7691610325A41B9DCC3377F0FECB1B4B8CF0FB15C4A9775C339701E10C1E79D926E6C52DFA327FC4F8153493347684AA2A3C78F3C6CBB679F928DF01C165CE1BB95A12822AE2488078FB4CAC03574E5EFCA39F46B41203453471FFCE6332FD18978689E6329472E3DC8188BF671EFE95279BD3439A28E53AB7BF605899CE3C059C3769DC5EC2C54C1A366C51B7482BC7BE2A13E8F7E717E140494E2CD19F932D99287A0110200106002000000020001A00FD0834004000000000AC5502005D01108BBC0200A16F00000020C0000400050078006B00C49D44070000002562A06806EE9C3870EDD0950341CE9DBA79ECCAB593072E85021E0AB89C91F3A60E1C102568A010868E3CEA061E20DCC96FE1060A62E03700F10E1EBA76FFE4A1FB97C2E70B4E5BB09989FB26E0A3BAF039830261E5E2E9CC61868C1B36DB5406297C020C00120000000C000C0012A0010001000000740000000000040006006D01B700495D94260000002564D84081AC1D3D77F0D881B387CE5DBB76E0FE8188270F9E3B75E0522800093587123168A020562EFD07E2E6F9CB872EDD8B76E5C8633A4801A239EE0305C2DAA12F34817221408020DEC73C76E5DAC903891C036428326EA0383ECCFD29DCAFC07F504414E1E647D900BAF3DAB0405425C24090E747886B9FC63FF907F226D0FDFF211A3B1720FEC15BB7EFFE122044387B570E1E3879E8A3D460E87968FF44C25FC79D7CFCBAB086044737FF44020C00120000000C000C0003B501000100000069010000000004000700D7009E008E21340D00000072CAD0A923C7CD0E0569CC804031E64D1D3774DE9821F3660C081F2060A450B047010890A8147AA2366811F38C3E0ACAB09953963421D73D9C61F3464C183668E6C07131064D99316B9084AD0045CA277B74AE2EF208336155E6AC277A0D1041D89491430725E68DB319352933674ED808E36021C2193E74E1D48103710E5C3E74F2F6892493464BBA668F7AC4837145F5A0A9951428041800120000000C000C009939010001000080D3000000000008000700DF0100800000000000000B00060000000100250006000000010027000C0000000A0002000A636F756E746F66646F631900000001000300000000001700000001000D001A00000001001A0056000000200000000A0002000A636F756E746F66646F632D0000000A0002000A636F756E746F66646F6338000000010003000100000037000000010005002B000000010009003900000001000B003D000000040023002601000046000000020002000272634B0000000900020009676C6F62616C687370550000000900020009636865636B486173705400000001002F005F00000001002A000049000000010009006000000001000B0068000000020002000272636E0000000500260000006B000000020013007300000001001A007E0000007C0000000500020005416C657274820000000900020009676C6F62616C6873708C0000000A0002000A6765744D6573736167658B00000001002F009700000001002A0000990000000F0034000D00CEF8E8E1EAE020E7E0F9E8F2FBA800000001002A0002A900000001000B00B5000000050026000000BA00000001002700C20000000A0002000A636F756E746F66646F63CD0000000100030004000000CC00000001000900CE00000001000B00D000000001002500D000000001002700D0000000010000000700#T3#G0

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД  (отдельная страница)
Технические условия

Coniferous sawn timber. Specifications

(СТ СЭВ 2369-89)

ОКП 53 3100
Срок действия    с 01.01.88 до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород и устанавливает технические требования к пиломатериалам, предназначенным для использования в народном хозяйстве и на экспорт.

Стандарт не распротраняется на резонансные и авиационные пиломатериалы.

#### 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.

Термины и определения - по ГОСТ 18288-87.

1.2. Номинальные размеры пиломатериалов и предельные отклонения от номинальных размеров - по ГОСТ 18288-87.

По согласованию с потребителем допускаются для внутреннего рынка пиломатериалы с градацией по длине, размерам и допускаемым отклонениям, установленным в ГОСТ 9302-83 и ГОСТ 26002-83.

(Измененная редакция, Изм. №2).

1.3. Условное обозначение должно состоять из наименования пиломатериала (доска, брусок, брус), цифры, обозначающей сорт, наименования породы древесины (хв. - хвойные или отдельные породы - сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), цифрового обозначения поперечного сечения (для необрезного пиломатериала - толщины) и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

Доска - 2 - сосна - 32 х 100 - ГОСТ 8486-86
Доска - 2 хв. - 32 - ГОСТ 8486-86

#### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Пиломатериалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться из древесины следующих пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов (отборный 1, 2, 2, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Назначение пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении.

2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью более 22%) и сырыми антисептированными. В период с 1 мая по 1 октября изготовление сырых антисептированных и сырых пиломатериалов допускается по согласованию с потребителем (заказчиком).

Влажность пиломатериалов 4-го сорта не нормируется.

Антисептирование - по ГОСТ 10950-78.

2.4. Оценка качества пиломатериалов, за исключением палубных, должна производиться по пласти или кромке, худшей для данной доски, а брусков и брусьев квадратного сечения - по худшей стороне.

2.5. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов Rmmax не должен привышать 1250 мкм для отборного, 1,2, и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016-82.

2.4; 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.6. Непараллельность пластей и кромок в обрезных пиломатериалах, а также пластей в необрезных пиломатериалах допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных ГОСТ 24454-80.

2.7. Дополнительные требования к пиломатериалам, предназначенным для специального судостроения

2.7.1. Пиломатериалы для обшивки деталей и связей морских катеров, шлюпок судов морского плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, должны соответствовать требованиям отборного сорта со следующими дополнениями:

ядровая часть на середине длины пиломатериалов должна быть на внутренней пласти: в продольной обшивке - не менее 50%, в диагональной - не менее 25% ширины пласти;

размеры учитываемых сросшихся, частично сросшихся и несросшихся сучков не должны превышать 10 мм;

количество учитываемых сросшихся сучков не должно превышать 1 шт. на любом однометровом участке длины пиломатериала, а частично сросшихся, несросщ\шихся - 1 шт., на 2 м длины пиломатериала;

учитываемые сучки допускаются не ближе 10 мм от ребер пиломатериалов;

кармашки на наружной пласти пиломатериалов не допускаются.

2.7.2. Пиломатериалы для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям отборного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов для внутренних палуб со следующими дополнениями:

на лучших пластях пиломатериалов шириной до 100 мм включительно, предназначаемых для наружных палуб, заболонная часть допускается шириной не более 30 мм, а поверхности пластей должны быть радиальной или близкой к ней распиловки (без клиновых срезов годовых слоев);

учитываемые сучки допускаются: сросшиеся - не ближе 10 мм, частично сросшиеся и несросшиеся - не ближе 15 мм от ребер наружной пласти;

на худшей пласти и нижних половинах площади кромок пиломатериалов сросшиеся сучки допускаются без ограничения, а частично сросшиеся и несросшиеся - до 1/3 ширины пласти;

трещины допускаются в пиломатериалах для наружных палуб глубиной до 1/4 толщины; для внутренних палуб - 1/3 толщины пиломатериалов. По длине трещины в палубных пиломатериалах не ограничиваются;

тупой обзол допускается в палубных пиломатериалах размером не более 5 мм;

рак на лучших пластях и верхних половинах площади кромок, а кармашки на лучшей пласти пиломатериалов для наружных палуб не допускаются;

сердцевина в пределах нижней половины палубных пиломатериалов допускается.

Примечание. Оценку качества палубных пиломатериалов осуществляют по лучшей пласти и верхним половинам площади кромок.

(Измененная редакция, Изм. №1),2.8. Пиломатериалы должны быть рассортированы по видам обработки на обрезные и необрезные, по размерам и сортам (каждый сорт отдельно).

По требованию потребителя пиломатериалы могут быть рассортированы по группам сортов в соответствии с назначениями, установленными в обязательном приложении к стандарту.

Пиломатериалы для экспорта должны быть рассортированы в соответствии с нарядом-заказом внешнеторговой организации.

2.9. Сорт, характер обработки, размеры и порода древесины должны быть указаны в спецификации потребителя.

Нормы ограничения пороков

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отборного |  | 1-го |  | 2-го |  | 3-го |  | 4-го |  |
| 1. Сучки 1.1. Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые: | Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. |
| пластевые и ребровые кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм толщиной 40 мм и более | 1/5 1/3 1/4, но не более 15 мм | 2 1 2 | 1/4 1/2 1/3 | 3 2 2 | 1/3 2/3 1/2 | 4 2 3 | 1/2 Во всю кромку То же | 4 2 3 | Допускаются Допускаются Допускаются |  |
| Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Частично сросшиеся | Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. | Размер | Кол-во, шт. |
| пластевые и ребровые кромочные: на пиломатериалах толщиной до 40 мм толщиной 40 мм и более | 1/8 1/4 10 мм | 2 1 1 | 1/5 1/3 1/4 | 2 1 1 | 1/4 1/2 1/3 | 3 2 2 | 1/3 Во всю кромку 2/3 | 3 2 2 | 1/2 Во всю кромку То же | 4 2 3 |
| 1.3. Загнившие гнилые и табачные | Не допускаются |  | Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количества Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, расположенных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются.

2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолговатые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения размера по большой оси.

3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В оторном сорте не допускается.

4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала:

5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в нормах смежного более низкого сорта.

6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.

Продолжение

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отборного | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| 2. Трещины 2.1. Пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец | Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более |  |  |  | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
|  | Неглубокие |  | Неглубокие и глубокие |  |  |
|  | 1/6 1/10 | 1/4 1/6 | 1/3 Глубокие | 1/2 |  |
| 2.2. Пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец | Допускаются длиной в мм, не более: |  |  | Допускаются общей длиной в долях длины пиломатериала, не более: |  |
|  | 100 | 150 | 200 |  |  |
| 2.3. Торцовые (кроме трещин усушки) | Не допускаются | Допускаются на одном торце длиной в долях ширины пиломатериала, не более: |  |  | Допускаются при условии сохранения целостности пиломатериала |
|  |  | 1/4 | 1/3 | 1/2 |  |

Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины не более 22%, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое.

Продолжение

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отборного | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |  |
| 3. Пороки строения древесины 3.1. Наклон волокон | Допускается не более 5 % | Допускается |  |  |  |  |
| 3.2. Крень | Не допускается | Допускается не более 20% площади пласти материала | Допускается |  |  |  |
| 3.3. Кармашки | Допускаются односторонние на любом однометровом участке длины в количестве 1 шт. длиной не более 50 мм | Допускаются на любом однометровом учатске длины пиломатериала в шт., не более |  | Допускаются |  |  |
|  |  | 2 | 4 |  |  |  |
| 3.4. Сердцевина и двойная сердцевина | Не допускается | Допускается без отлупны и радиальных трещин только в пиломатериалах толщиной 40 мм и более | Допускается |  |  |  |
| 3.5. Прорость | Не допускается | Допускается односторонняя шириной в долях соответствующей стороны пиломатериала, не более: |  |  | Допускается |  |
|  |  | 1/10 | 1/5 | 1/4 |  |  |
|  |  | и длиной в долях длины пиломатериала, не более: |  |  |  |  |
|  |  | 1/20 | 1/10 | 1/10 |  |  |
| 3.6. Рак | Не допускается |  | Допускается протяжением в долях длины пиломатериала до |  | Допускается |  |
|  |  |  | 1/5 но не более 1 м | 1/3 |  |  |

Продолжение

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отборного | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| 4. Грибные поражения 4.1. Грибные ядровые пятна (полосы) | Не допускаются | Допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более: |  | Допускаются |  |
|  |  | 10 | 20 |  |  |
| 4.2. Заболонные грибные окраски и плесень | Не допускаются | Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. Глубокие допускаются общей площадью в % от площади пиломатериала, не более: |  |  | Допускаются |
|  |  | 10 | 20 | 50 |  |
| 4.3. Гнили | Не допускаются |  | Не допускаются |  | Допускается только пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос общей площадью не более 10% площади пиломатериала |
| 5. Биологические повреждения 5.1. Червоточина | Допускается неглубокая на обзольных частях пиломатериала |  | Допускается на любом однометровос учатске длины пиломатериала в шт., не более: |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 6 |

Продолжение

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отборного | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| 6. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки 6.1. Инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.) | Не допускаются |  |  |  |  |
| 6.2. Обзол (в обрезных пиломатериалах) | Острый не допускается |  |  |  | Допускается тупой и острый при условии, что пласти пропилены не менее, чем на 1/2 ширины, а кромки не менее, чем на 3/4 длины пиломатериала |
|  | Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, не более: |  |  |  |  |
|  | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/3 |  |
|  | Допускается на отдельных участках кромок размером в долях ширины кромки, не более: |  |  |  |  |
|  | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/3 |  |
|  | и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более: |  |  |  |  |
|  | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/4 |  |

Примечания:

1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается

2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта, но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные с сохранением сортности.

Продолжение

| Пороки древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отборного | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| 6.3. Скос пропила | В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпендикулярности торца к пласти и кромке допускается до 5% ширины и толщины пиломатериала соответственно. |  |  |  |  |
| 6.4. Риски, волнистость, вырыв | Допускается в пределах отклонений от номинальных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80 |  |  | Допускаются глубиной не более 3 мм | Допускаются |
| 7. Покоробленности 7.1. Покоробленность, продольная по пласти и кромке, крыловатость | Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не более: |  |  |  | Допускаются |
|  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |  |
| Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормируется |  |  |  |  |  |
| 7.3. Покоробленность поперечная | Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не более: |  |  |  | Допускается |
|  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |

Примечания:

1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22%. При большей влажности эти нормы уменьшаются вдвое.

2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

#### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки и методы контроля - по ГОСТ 6564-84.

#### 4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, пакетирование и транспортирование пиломатериалов должно производиться по ГОСТ 6564-84 и ГОСТ 19041-85.

Размеры транспортных пакетов - по ГОСТ 16369-88.

4.2. Хранение пиломатериалов - по ГОСТ 3808.1-80 и ГОСТ 19041-85.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

| Сорта (группы сортов) пиломатериалов | Основные назначения пиломатериалов |
| --- | --- |
| 0, 1, 2 | Специальное судостроение - для обшивки и связей морских катеров, шлюпок, судов морсокго плавания, глиссеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1-го класса, настила наружных и внутренних палуб морских судов |
| 0, 1, 2 | Сельхозмашиностроение - для изготовления деревянных деталей сельскохозяйственных машин |
| 0, 1, 2, 3 | Вагоностроение - для изготовления деревянных деталей вагонов железных дорого Судостроение Автостроение - для изготовления деревянных деталей платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов Мостостроение, обозостроение |
| 1, 2, 3 | Строительство и ремонтно-эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных домов и др. Производство различных изделий деревообработки, включая мебель, клепку для заливных и сухотарных бочек, спецтару |
| 3, 4 | Тара и упаковка |
| 4 | Для использования на малоответственные детали в строительстве, раскроя на мелкие заготовки различного назначения |

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

П. Ф. Куроптеев, Г. М. Васькова

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Государственного комитета СССР по стандартам от 30.09.86 № 2933

- Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2369-80

- ВЗАМЕН ГОСТ 8486-66

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2140-81 ГОСТ 3808.1-80 ГОСТ 6564-84 ГОСТ 7016-82 ГОСТ 9302-83 ГОСТ 10950-78 ГОСТ 16369-88 ГОСТ 18288-87 ГОСТ 19041-85 ГОСТ 24454-80 ГОСТ 26002-83 | 2.2 4.2 3.1, 4.1 2.5 1.2 2.3 4.1 1.1 4.1, 4.2 1.2, 2.6 1.2 |

- Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в декабре 1988 г., в сентябре 1988 г., феврале 1990 г. (ИУС 3-88, 1-89, 5-90)